к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Бериллий
БЕРИЛЛИЙ (от греч. beryllion - уменьшит. от beryllos - берилл; лат. Beryllium), Be,- хим. элемент II группы периодич. системы элементов, ат. номер 4, ат. масса 9,01218. В природе представлен одним стабильным нуклидом ^9Be. Наиболее устойчивый искусств. радионуклид ^7Be (электронный захват, T_1/2 =53,2 сут). Электронная конфигурация внеш. оболочки 2s^2. Энергии ионизации равны 9,323 и 18,211 эВ. Металлич. радиус атома 0,113 HM, радиус иона Be^2+ 0,034 нм. Значение электроотрицательности 1,4.

В свободном виде бериллий - серебристо-белый мягкий металл с гексагональной плотноупакованной решёткой, параметры к-рой а=0,22855 HM и с=0,35840 нм (a-модификация). Кубич. -модификация устойчива при температурах 1275-1285 ^0C; t_пл=1285°C, t_кип=2470°C, плотность 1,85 кг/дм^3 (20^оC), теплоёмкость 1,80 кДж*кг^-1K^-1, теплопроводность 1,78 Bт*м^-1K^-1 (при 50 ^оC), уд. сопротивление 3,6-4,5 мкОм*см (20 ^оC). Коэф. линейного расширения 10,3-131 (25-100 ^оC). Модуль Юнга 300 ГН/м^2.

Бериллий химически активен, степень окисления +2. Бериллий и его соединения токсичны. На воздухе покрывается тонкой и прочной плёнкой оксида BeO. Б. применяют для изготовления замедлителей и отражателей нейтронов в ядерных реакторах, входит в состав ряда сплавов на основе Al, Mg, Cu и др. цветных металлов. Бериллий используется для поверхностной бериллизации стали. T. к. Б. слабо поглощает рентг. излучение, из него изготовляют окна рентг. трубок. ^7Be применяют в качестве радиоактив. индикатора. При бомбардировке - частицами ^9Be испускает нейтроны, поэтому его используют в ампульных источниках нейтронов (в смеси с ^210Po, ^241Am и др.).

Литература по бериллию

1. Химия и технология редких и рассеянных элементов, т. 2, [M., 1969]. С. С. Бердоносов. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ