к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Пьезокерамика
Пьезокерамика - поликристаллич. сегнетоэлектрики, обладающие после их поляризации в электрич. поле устойчивыми и хорошо выраженными пьезоэлектрич. свойствами. Способ изготовления П., её механич. свойства и структура аналогичны обычной керамике. По структуре неполяризов. П. представляет собой совокупность зёрен со случайной ориентацией кристаллографич. осей, причём каждый кристаллит имеет сложную доменную структуру, а полная спонтанная поляризация P = 0. Зёрна имеют размеры 2-100 мкм. Размеры зёрен влияют на свойства П. (важна П. с мелкими зёрнами).

В процессе поляризации в пост. электрич. поле дипольные моменты доменов всех зёрен ориентируются вдоль поля. После выключения поля эта ориентация сохраняется и керамика приобретает полярную анизотропию, т. е. переводится в класс пироэлектриков с симметрией (см. Пъезоэлектрики).

Большинство составов П. основано на хим. соединениях с ф-лой АВО3 (напр., ВаТiO3, РbТiO3) с кристаллич. структурой типа перовскита и различных твёрдых растворов на их основе (напр., системы ВаТiO3 - СаТi3; ВаТiO3 - СаТiO3 - СоСO3; NaNbO3 - KNbO3). Особенно широко используются в качестве пьезоэлектриков составы системы PbTiO3 - PbZrO3 (т. н. система PZT или ЦТС). Прак-тич. интерес представляет также ряд соединений с ф-лой АВ2О6, напр. PbNb2O6. имеющих весьма высокую температуру (570 °С), что позволяет работать при высоких темп-pax. П. является наиб. широко применяемым пьезоэлектрич. материалом.

Литература по 

1. Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 1, ч. А, М., 1966; Глозман И. А., Пьезокерамика, 2 изд., М., 1972; Яффе Б., Кук У., Яффе Г., Пьезоэлектрическая керамика, пер. с англ., М., 1974; Окадзаки К., Технология керамических диэлектриков, пер. с япон., М., 1976.

Р. Е. Пасынков.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ